6.   Kotevní prvky pro sendvičové panely a lemovací                   prvky

Kotevní prvky patří mezi nejdůležitější součásti systému opláštění a je jim třeba věnovat zvláštní pozornost.

Základní druhy kotevních prvků :

( Hlavní -  slouží k upevnění panelů k nosné konstrukci

( Vedlejší -  používají se k připevňování lemovacích prvků na panely

6.1.  Hlavní kotevní prvky

Při výběru vhodného šroubu pro připevnění panelů je nutno zohlednit níže uvedené vlastnosti spojovacího materiálu :

    - Životnost šroubu ovlivňují dva základní faktory

1  -  kvalita materiálu

2  -  prostředí , ve kterém se prvek nachází

Tyto dva faktory spolu úzce souvisí a vždy je vhodné se u výrobce informovat u vhodnosti použití podle specifických podmínek stavby.

Pro základní orientaci při výběru druhu materiálu lze použít následující :

( Životnost šroubu z pozinkované oceli je cca  15 let a není vhodný do průmyslových oblastí s velkým znečištěním v ovzduší nebo do uzavřených prostor s vysokou vlhkostí.

( Životnost šroubu z nerezové oceli je cca  25 – 30 let  a s výjimkou některých agresivních chemických látek , ( jako např. velké koncentrace chlóru ) je doporučován pro všechny  typy staveb.

( Navíc životnost staveb ze sendvičových panelů se počítá na cca na 30 – 50 let. Znamená to, že je nutno při výběru vhodného materiálu zohlednit i tuto skutečnost.

Samozřejmě je vždy na projektantovi nebo investorovi, pro který typ prvku se rozhodne.

    - Typ, délka a množství šroubů

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ :

- ČSN 73 00 35  Zatížení stavebních konstrukcí.

PŘEDPOKLADY :

- Dovolené namáhání u šroubů = výpočtová pevnost šroubů.

- Všechny údaje vycházejí z hodnoty základního tlaku větru W0 = 0,55 kN/m2.

- Stavba nepřesahuje výšku 10 m.

- Výška stavby není vyšší než její šířka.

- Sklon střechy je menší než 20°.

ZÁKLADNÍ ORIENTACE V TABULCE :

- Typ terénu A – převážná většina staveb.

- Typ terénu B – pouze stavby, které jsou v městské zástavbě a v okolí jsou stavby vyšší než 10 m

- Pokud se nepodaří zjistit typ terénu od statiky navrhujícího stavbu – uvažovat vždy typ A

## OBRÁZEK:

d = min. 1,2 m

Tabulka min. množství sendvičových šroubů – min. průměr 5,5 mm na paždík a panel pro panely

P-SYSTEMS typ P-P.

| STŘEŠNÍ PANELY |
| --- |
|  |  | Typ terénu - A | Typ terénu - B |
| Oddíl | Vzdálenost vaznic | počet šroubů do vaznice | počet šroubů do vaznice |
| A | < 2 m | 2 | 2 |
|  | 2,0 - 2,3 m | 2 | 2 |
|  | 2,3 - 2,6 m | 3 | 2 |
| CW = - 0,900 | 2,6 - 2,9 m | 3 | 2 |
| WA = - 0,484 | 2,9 - 3,2 m | 3 | 2 |
| WB = - 0,276 | 3,2 - 3,5 m | 3 | 2 |
| B | < 2 m | 4 | 3 |
|  | 2,0 - 2,3 m | 4 | 3 |
|  | 2,3 - 2,6 m | 5 | 3 |
| CW = - 2,000 | 2,6 - 2,9 m | 5 | 4 |
| WA = - 1,210 | 2,9 - 3,2 m | 6 | 4 |
| WB = - 0,748 | 3,2 - 3,5 m | 6 | 4 |
| C | < 2 m | 4 | 3 |
|  | 2,0 - 2,3 m | 4 | 3 |
|  | 2,3 - 2,6 m | 5 | 3 |
| CW = - 2,000 | 2,6 - 2,9 m | 5 | 4 |
| WA = - 1,210 | 2,9 - 3,2 m | 6 | 4 |
| WB = - 0,748 | 3,2 - 3,5 m | 6 | 4 |
| D | < 2 m | 4 | 3 |
|  | 2,0 - 2,3 m | 4 | 3 |
|  | 2,3 - 2,6 m | 5 | 3 |
| CW = - 3,000 | 2,6 - 2,9 m | 5 | 4 |
| WA = - 1,870 | 2,9 - 3,2 m | 5 | 4 |
| WB = - 1,177 | 3,2 - 3,5 m | 6 | 4 |
| E | < 2 m | 2 | 2 |
|  | 2,0 - 2,3 m | 2 | 2 |
|  | 2,3 - 2,6 m | 2 | 2 |
| CW = - 1,100 | 2,6 - 2,9 m | 2 | 2 |
| WA = - 0,616 | 2,9 - 3,2 m | 2 | 2 |
| WB = - 0,362 | 3,2 - 3,5 m | 3 | 2 |
| STĚNOVÉ PANELY |
|  |  | Typ terénu - A | Typ terénu - B |
| Oddíl | Vzdálenost vaznic | počet šroubů do vaznice | počet šroubů do vaznice |
| F | < 2 m | 2 | 2 |
|  | 2,0 - 2,5 m | 2 | 2 |
|  | 2,5 - 3,0 m | 2 | 2 |
| CW = - 0,800 | 3,0 - 3,5 m | 2 | 2 |
| WA = - 0,418 | 3,5 - 4,0 m | 2 | 2 |
| WB = - 0,233 | 4,0 - 4,5 m | 2 | 2 |
| G | < 2 m | 2 | 2 |
|  | 2,0 - 2,5 m | 2 | 2 |
|  | 2,5 - 3,0 m | 2 | 2 |
| CW = - 1,500 | 3,0 - 3,5 m | 2 | 2 |
| WA = - 0,880 | 3,5 - 4,0 m | 2 | 2 |
| WB = - 0,534 | 4,0 - 4,5 m | 2 | 2 |

Tabulka použití šroubů (EJOT) při různých tloušťkách sendvičových panelů P-SYSTEMS kotvených do ocelové konstrukce.

| Samovrtný šroub JT 3 - D (nerezavějící ocel) |  |
| --- | --- |
| JT 2 - D (zušlechtěná ocel pozinkovaná), předem navléknutá kovová těsnící podložka |
| s navulkanizovaným elastomerem. |  |
| ( pro nosnou konstrukci tl. 5 – 12 mm) |  |
| STŘEŠNÍ PANELY ( GUNNEX + KALOTA) |
| tloušťka panelu | NEREZ | POZINK |
| 100 mm | JT3 - D - 12H - 5,5 x 155 - E19-22 | JT2 - D - 12H - 5,5 x 155 - V19-22 |
| 120 mm | JT3 - D - 12H - 5,5 x 175 - E19-22 | JT2 - D - 12H - 5,5 x 155 - V19-22 |
| 150 mm | JT3 - D - 12H - 5,5 x 195 - E19-22 | JT2 - D - 12H - 5,5 x 195 - V19-22 |
| 170 mm | JT3 - D - 12H - 5,5 x 245 - E19-22 | JT2 - D - 12H - 5,5 x 235 - V19-22 |
| Samovrtný šroub JT 3 - D (nerezavějící ocel) |  |
| JT 2 - D (zušlechtěná ocel pozinkovaná), předem navléknutá kovová těsnící podložka |
| s navulkanizovaným elastomerem. |  |
| ( pro nosnou konstrukci tl. 5 – 12 mm) |  |
| STĚNOVÉ PANELY |
| tloušťka panelu | NEREZ | POZINK |
| 50 mm | JT3 - D - 12H - 5,5 x 95 - E16 | JT2 - D - 12H - 5,5 x 95 - V16 |
| 80 mm | JT3 - D - 12H - 5,5 x 115 - E16 | JT2 - D - 12H - 5,5 x 125 - V16 |
| 100 mm | JT3 - D - 12H - 5,5 x 135 - E16 | JT2 - D - 12H - 5,5 x 155 - V16 |
| 120 mm | JT3 - D - 12H - 5,5 x 155 - E16 | JT2 - D - 12H - 5,5 x 155 - V16 |
| 150 mm | JT3 - D - 12H - 5,5 x 195 - E16 | JT2 - D - 12H - 5,5 x 195 - V16 |

  - Vedlejší kotevní prvky

Klempířské prvky se přichycují pomocí pozinkovaných šroubů TEX 3,9/13 (3,9/19), případně pomocí trhacích nýtů ve vzdálenosti 300 mm od sebe.